|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 01.03.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | страница 1 из 2 |  |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 508/XX; ГИДРОПЛЮС: ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПРОПИТКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ для наружного применения. Цвета:; 00 – прозрачный 07 – золотисто-желтый 56 – вишня 84 – орех Бреннера; 76 – венге 88 – коричневый орех 81 – кипарис 87 – античный орех; 92 - орех 90 – красное дерево. Область применения:; Окраска окон, дверей и других изделий, подверженных воздействию по- годы.. Виды древесины:; Хвойные породы, меранти, фанерные панели, микро-шипы ламинатной основы.. Способ нанесения:; Полив, погружение.. Рецептура смешивания:; Продукт готов к применению. Для получения более светлых оттенков разбавляйте бесцветной версией – АМ 508/00.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 13 ± 1 прозрачный 00 14 ± 1 все цвета 15 ± 1 красное дерево 90. Удельная плотность (кг/л):; 1,015 ± 0,030. Вязкость DIN 2 при 20ºС (секунды):; 48 ± 3. Общие характеристики: Время высыхания (при 50 г/м2 и 20ºС):; Исчезновение отлипа: Полное высыхание: Штабелирование: Ошкуривание: Окрашивание:; 1 час 4 часа 4 часа 16 часов 16 часов. Ускоренная сушка (при 50 г/м2 и 30ºС):; Полное высыхание: Штабелирование: Ошкуривание: Окрашивание:; 1 час после выемки из сушки 4 часа 4 часа. Укрывистость (м2/кг):; 10 - 12. Срок годности:; 15 месяцев. АМ 508/ХХ это защитная водная пропитка для хвойных пород древесины, используемой на открытом воздухе от грибков и плесени. АМ 508/ХХ обеспечит высокую степень гармонизации с незначительным образованием темных пятен в районе сучков и незначительным потускнением в местах повышенной впитываемости на мягких породах древесины типа ели или гемлока. Цветные версии пропитки содержат оксиды железа, которые обеспечивают хорошую светостойкость и поглощают УФ излучение, защищая древесину от разложения лигнина. Выбирая естественную систему покрытия, рекомендуется нанесение промежуточного грунта AM 610/00 и водоразбавляемого отделочного покрытия AZ 8130/00. Для регулировки оттенков цвета пропитка AM 508/XX совместима с оксидными пастами серии XA 4034/00. Для того чтобы улучшить гармонизирующие свойства, могут быть использованы пасты XAL7942/XX. #### Подготовка поверхности древесины Тщательно очистить поверхность древесины, которая должна быть хорошо высушена (12-14% влажности) и очищена от смазок, воска или следов смол. Водные продукты имеют тенденцию к поднятию древесного волокна и созданию грубой поверхности. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 01.03.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | страница 2 из 2 |  |

| Тщательная шлифовка особенно важна: 150 зернистость шлифовальной бумаги рекомендуется для хвойных пород, 180 зернистость шлифовальной бумаги рекомендуется для лиственных пород. С этими породами не рекомендуется использовать стальную вату для подготовки поверхности, т.к. это повышает вероятность возникновения синеватых пятен. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AM 508/XX; ГИДРОПЛЮС: ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПРОПИТКИ ### НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ для наружного применения. Сушка Сушка водоразбавляемых цветных пропиток должна происходить в помещениях с температурой не ниже 15 С и относительной влажностью ниже 85%. Нанесение последующих покрытий Поверх пропиток серии АМ 508/ХХ могут наноситься водоразбавляемые лакокрасочные продукты «Гидроплюс», разработанные для наружных работ. Кроме того, они могут покрываться материалами на основе растворителей, но для этого необходимо гарантированное просыхание водоразбавляемых пропиток (2-3 суток сушки). Поскольку доступно множество вариантов покрытий (разновидностей лакокрасочных продуктов, техники просушки), рекомендуется всегда испытать совместимость покрытий перед применением (на адгезию). Окна и двери, обработанные только защитной пропиткой без последующих покрытий, не защищены от воздействия атмосферной влаги, которая может вызвать их растрескивание. Срок годности защитных пропиток После вскрытия тары продукт подвержен воздействию бактерий, имеющихся в воздухе, что вызывает загнивание, определяемое по запаху, изменению цвета и загустению продукта в банке. Это может также произойти, если продукт длительное время находится в емкостях для нанесения погружением или в баках окрасочного оборудования, особенно летом. Для продления срока сохранения продукта, используйте для разбавления питьевую воду, промывайте систему по возможности чаще желательно дезинфицирующими растворами. В качестве дезинфицирующего раствора используйте воду с добавлением 2% ХА 4051. Метод использования бактерицида ХА 4051 смотрите в технической спецификации на продукт. Предупреждение пенообразования При нанесении продукта поливом или погружением для предотвращения образования пузырьков добавьте 0,05% XA 4024. Регулятор сушки XA4026/00 является продуктом, который замедляет высыхание покрытий и повышает защитные свойства от пятен на дереве. Необходимо добавить XA4026/00 или нет, зависит от условий применения. Рекомендуемая дозировка варьирует от 2% до 4%. Чрезмерное добавление XA4026/00 создает набухшие пятна и ухудшает свойства. Особые указания - Перемешивайте продукт перед применением - Не храните материалы при температурах ниже 5С и выше 35С. - Отходы процесса окраски (водяная завеса кабин, неиспользованные остатки) должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливайте отходы в канализацию. ВНИМАНИЕ! Многие породы древесины, особенно хвойные, как, например, сосна, лиственница, пихта Дугла- са, ель, имеют высокое содержание смол в капиллярах и у сучьев. Эти смолы практически невоз- можно удалить путем сушки или блокировать какими-либо покрытиями. Рано или поздно нагрев массива древесины солнечными лучами вызывает их проступание. Тем не менее, единственным следствием этого будет нарушение внешнего вида покрытия, в то время как качество его пленки не пострадает. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |