|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 13.03.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 15.06.10г. Глянец и цвета: HF 2010 прозрачный (10% блеска) HF 2040 прозрачный (40% блеска) HF 2041 светлый орех (40% блеска) HF 2042 орех (40% блеска) HF 2043 кипарис (40% блеска) HF 2046 прозрачный/дуб (60% блеска) HF 2048 вишня (60% блеска) Область применения: Деревянные части для наружных и внутренних экспозиций: двери и оконные рамы, балконы, деревянные панели, ограждения, опоры и т.д. Метод нанесения: Кисть или распыление. Рецептура смешивания: Продукт готов к применению. Если требуется раз -бавление, добавить 5-10% питьевой воды. Технические характеристики Сухой остаток (%): 38  1 Удельная плотность (кг/л): 1,036  0,030 Вязкость DIN 8 при 20ºС (секунды): 15  3 Общие характеристики Время сушки (100г/м² при 20ºС): Пылестойкость: 30 мин Исчезновение отлипа: 1 час Шлифовка: 8 часов Штабелирование: 48 часов Количество слоёв: 1-2 Укрывистость (м²/л): 10 HF 20**/00 водоразбавляемый отделочный лак с превосходной эластичностью и прочностью, которые делают его идеальным для защиты деревянных изделий внутри помещений и на открытом воздухе. Цветные версии лака содержат прозрачные оксиды железа, которые обеспечивают хорошее сопротивление при наружном использовании, благодаря их способности поглощения УФ лучей, главной причины деградации древесины. Способ применения Нанести два слоя на изделие, покрытое водными защитными пропитками HI 20**/00. Если интервал между слоями не превышает 8 часов, шлифовка перед вторым слоем не требуется. В случае более длительного интервала, перед нанесением второго слоя необходима шлифовка наждачным абразивом Р220. В случае обновления, удалите старый слой наждачным абразивом с зерном Р150, и перед нанесением финишного слоя HF 20**/00, нанесите один или два слоя водного защитного покрытия HI 20**/00. Специальные инструкции - Перед применением хорошо перемешать. - Хранить при температуре не ниже +5ºС - Сушка материалов на водной основе должна происходить при температуре не ниже 10С - Остатки должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Не сливать отходы в раковину и канализацию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

# Text boxes

| КОД |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| HF 20**/00 |  | ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК |