|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 27.08.07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущих изданий VS 4305/00 от 29.10.04г, VS 5315/00 от 16.03.05, VS 5341 от 15.04.05 Глянец: Степень глянца: 20, 30, 50 % Область применения: Специально разработан для паркета. Способ нанесения: Кистью: готов к использованию Валиком: разбавить 10% питьевой воды. Технические характеристики Сухой остаток (%): 30 ± 1 Удельная плотность (кг/л): 1,030 ± 0,030 Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды): 18 ± 3 Общие характеристики Жизнеспособность при 20ºС 5-6 часов Время сушки (при 80 г/м2 и 20ºС 65% влажности): Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Окрашивание: Ошкуривание: Эксплуатация: 60 мин 90 мин 3 часа 8 часов через 24 часа Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2): Минимум 60, максимум 120 Укрывистость (м2/кг): 8-16 Количество слоев: Максимум 3 Срок годности: 15 месяцев AF 60**/00 является однокомпонентным/двухкомпонентным водным лаком, не дающий желтизны, для паркета. Данный лак особенно подходит, когда требуется повышенная эластичность, твердость, сопротивление истиранию, легкость в повторном нанесении валиком и кистью, а так же простота в обслуживании. При добавлении отвердителя АН 1547/00 улучшается твердость, повышается сопротивление истиранию и стойкость к действию химикатов. Способ применения На необработанной поверхности заделать трещины с помощью связующего вещества ХТ 590, смешанного с древесной пылью, полученной при выравнивании (циклевке) пола. Для этого можно также использовать AU 447. После высыхания шпатлевки аккуратно ошкурить пол с использованием наждачной бумаги с зерном 80-120. Перед нанесением с помощью пылесоса удалить пыль, возникшую при ошкуривании. Нанести первый слой AF 60**/00 и убедитесь в хорошем нанесении продукта и отсутствии областей с наплывами. Спустя 6 часов, после завершения сушки продукт готов к ошкуриванию. Ошкуривание предпочтительно осуществлять вручную с использованием наждачной бумаги с зерном 150-180 или с использованием механических систем и наждачной бумаги с зерном 220-240. Затем нанести второй слой, а через 1-2 часа без ошкуривания нанести третий слой. Некоторые виды древесины хвойных пород (наподобие ироко, мербау и т. п.) содержат красящие вещества, которые растворяются под воздействием продукта во время нанесения. Во избежание этой проблемы при нанесении продукта на эти породы дерева нанести AF 60**/00, смешанного с 5-10% АН 1547/00 в качестве начального барьерного слоя. Время сушки до шлифовки 12 часов. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 27.08.07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущих изданий VS 4305/00 от 29.10.04г, VS 5315/00 от 16.03.05, VS 5341 от 15.04.05 Так же в качестве первого слоя могут быть нанесены водные грунты AU 447 или HU 3050. Для обеспечения улучшенной химико-физической стойкости и увеличения прочности рекомендуем добавлять в последний слой AF 60**/00 10% отвердителя АН 1547/00. Не допускать появления наплывов продукта в любых областях, обеспечивать равномерное распределение с рекомендованным значением расхода около 80-120 г/м2 на каждый слой. Этого легко достичь путем обычного нанесения кистью. Большой расход продукта потребует увеличения времени сушки. Для ухода за паркетным полом, уже покрытым AF 60**/00 или другими типами прозрачного покрытия (в т.ч. на основе растворителей), тщательно ошкурить с использованием наждачной бумаги с зерном 150, очистить поверхность нанесения, затем нанести один или два слоя AF 60**/00 в соответствии с описанием (см. выше). Убедитесь в том, что поверхности зачищены от жира и/или синтетического воска. Нанесение AF 60**/00 методом распыления не рекомендуется. В действительности при этом методе нанесения легко превысить рекомендуемое количество с последующей возможностью возникновения проблем наподобие отслоения пленки от деревянной обрабатываемой поверхности. В случае необходимости нанесения методом распыления рекомендуется обратить внимание на вес жидкого слоя или использовать другой продукт. Специальные инструкции Случайное нанесение более толстых слоев продукта может привести к шелушению и замедлению сушки вплоть до отслоения пленки от древесины. Не допускать замерзания: хранить в помещениях при температуре не ниже 5ºС. Во время нанесения и сушки температура окружающей среды и температура материала не должна быть ниже 10ºС. В более низких температурах процесс высыхание длится дольше. Для разбавления использовать только питьевую воду. Перемешивать продукт с помощью палочки или шпателя. Не допускать сильного перемешивания во избежание попадания воздуха, который приводит к образованию пузырьков при нанесении. Добавьте медленно отвердитель АН 1547/00 и хорошо перемешайте в течение нескольких минут. Затем добавьте 3-5% воды и снова хорошо перемешайте. Теперь смесь является готовой к употреблению. Хорошо проветрите комнату в течение и после повторного использования, чтобы улучшить высыхание. Ходить по полу можно спустя 72 часа после нанесения лака. После повторного использования нужно выждать 72 часа до установки мебели или укладки на пол ковров. В течение первых 2-3 недель покрытие не является полностью сухим и сохраняет незначительную чувствительность к воде. При мытье пола и/или наличии остаточного количества воды может возникнуть проблема обратимого помутнения пленки покрытия. Немедленно промыть рабочие инструменты водой. Сухое покрытие может быть удалено путем промывки ацетоном. Остатки покрытия должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Не сливать остатки в канализацию. Ввиду большого количества экзотических сортов древесины на рынке рекомендуется выполнять предвари- тельные испытания для проверки шелушения, покраснения или вздутия под воздействием веществ, содержащихся в древесине. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

# Text boxes

| КОД |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| AF 60**/00 |  | ПРОЗРАЧНЫЙ 1-КОМПОНЕНТНЫЙ/2 –КОМПОНЕНТНЫЙ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА |

| КОД |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| AF 60**/00 |  | ПРОЗРАЧНЫЙ 1-КОМПАНЕНТНЫЙ/2 –КОМПОНЕНТНЫЙ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА |