|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 29.01.15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | страница 1 из 1 |

| Область применения: Различные поверхности. Одобрено для IKEA IOS-PRG-0021 (контакт поверхностей с продуктами питания) Способ нанесения: Распылитель, кисть, втирание, погружение Разбавление: Готов к применению. Технические характеристики Сухой остаток (%): 100 Удельная плотность (кг/л): 0,93  0,030 Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды): 19”  1” Общие характеристики Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²): От 30 до 70 Время сушки (при 50 г/м2 и 20ºС): Штабелирование 48-72 часа Количество слоев: 2 и более Срок годности (месяцы): 12 Мы рекомендуем тщательно перемешивать продукт перед использованием. Это натуральное масло, которое проникает в древесные волокна и поры, придавая блеск поверхности и водоотталкивающие свойства, сохраняя при этом естественный натуральный эффект. Химический состав масла позволяет дереву дышать. OLV2322/00 отвечает требованиям, изложенным в IKEA IOS-PRG-0021 (контакт с продуктами питания). Древесина, обработанная OLV2322/00, требует периодического обновления. Пропитанная маслом ткань может воспламениться! Промойте ее водой, перед тем как выбросить. Применение OLV2322/00 можно наносить на поверхность ручным распылителем, кистью, тканью или методом окунания. Рекомендуется наносить 30-70 г/кв.м. После нанесения одного слоя масла, мы предлагаем убрать его излишки с поверхности чистой тряпкой. Между слоями необходимо выждать не менее 24 часов, затем произвести легкую шлифовку ультратонкой наждачной бумагой или стальной губкой (0000). Последний слой требует большего времени сушки (не менее одной недели). Сушка обработанной поверхности зависит от количества нанесенного масла, вида древесины и температуры. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

# Text boxes

| КОД |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| OLV 2322/00 |  | НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО |