| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HI 22**/00; ### ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С ЭФФЕКТОМ ВОСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 13.03.13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |  |
|  |  |  | страница 1 из 2 |  |

| прекращает действие предыдущего издания от 10.11.10г. Цвета:; HI 2210 прозрачный HI 2211 светлый орех HI 2212 орех HI 2213 темный орех HI 2214 красное дерево HI 2216 красный HI 2217 лиственница HI 2218 вишня HI 2224 орех Бреннера. Область применения:; Деревянные изделия: двери и оконные рамы, балконы, деревянные панели, заборы, рейки и т.д.. Способ нанесения:; Кисть.. Рецептура смешивания:; Готова к применению. Для более светлого цвета смешивать с прозрачной версией НI 2210.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 22  1. Удельная плотность (кг/л):; 1,020  0,030. Вязкость DIN 2 при 20ºС (секунды):; 75  5. Время сушки (при 50 г/м2 и 20ºС):; Исчезновение отлипа: Повторное нанесение:; 1 час через 4 часа. Количество слоев:; 1-3. Укрывистость (м²/кг):; 15-20 на один слой, в зависимости от типа древе- сины.. ## Общие характеристики HI22** являются защитными пропитками на водной основе с эффектом воска, обеспечивающими отделку древесины с сохранением естественного внешнего вида без изменений (покрывается тонкой пленкой). Специальный воск, содержащийся в продукте, придает ему отличные водоотталкивающие свойства. Эта характеристика также придает лучшую стабильность покрытому изделию, обеспечивая дополнительную защиту от неблагоприятного воздействия воды по сравнению с системами на водной основе с обычными защитными пропитками (например, HI20**). HI22** применимы для защиты изделий из дерева, подверженных воздействию внешних факторов окружающей среды, от грибкового поражения и гниения. Для повышения устойчивости к воздействию УФ-лучей, вместо прозрачной системы рекомендуются цветные версии, которые содержат оксиды железа, не содержащиеся в прозрачной версии. HI22** обладают следующими преимуществами по сравнению с обычными защитными пропитками на основе растворителей: - отсутствие выброса ароматических и алифатических растворителей - существенное снижение выброса растворителей - более равномерный цвет - системы ускоренного покрытия - возможность разбавления питьевой водой Применение продукта Сорта древесины Наиболее подходящими древесными породами являются ель, сосна, желтая сосна, дугласия и тсуга, как неотделанная, так и обработанная солями в автоклавном процессе. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |  |
| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HI 22**/00; ### ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С ЭФФЕКТОМ ВОСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 13.03.13 |  |
|  |  |  |  | страница 2 из 2 |  |

| прекращает действие предыдущего издания от 10.11.10г. На этапе пропитывания сортов древесины наподобие дуба, каштана и ироко могут возникнуть проблемы с текучестью ввиду выделения соединений танина, присутствующих в этой древесине. Ошкуривание необработанной древесины Продукты на водной основе характеризуются тенденцией вздутия древесных волокон и возникновением шероховатых поверхностей. Существенно важным является тщательное ошкуривание: рекомендуется применять наждачную бумагу с зерном 150. Нанесение на новую древесину Древесина должна быть чистой и хорошо высушена (относительная влажность около 10-14%). Нанести от 1 до 3 слоев, в зависимости от степени воздействия, с интервалом между нанесением слоев макс. 4 часа. По истечении более 4 часов рекомендуется выполнять ошкуривание с использованием шкурки с зерном 280. Легкая шлифовка рекомендуется на предпоследнем слое для улучшения эстетичного вида. На следующий день, после завершения окраски, в случае необходимости улучшения водоотталкивающих свойств аккуратно очистить покрытие, например сорго. Для повышения эффекта заполнителя рекомендуется сверху в один слой нанести HI 23**/00. Обновление покрытия рекомендуется выполнять через 1-3 года, в зависимости от степени воздействия окружающей среды, после легкого ошкуривания с использованием шкурки с зерном 220. Сушка Сушка продуктов на водной основе должна выполняться при температуре выше 15ºС и при относительной влажности не более 85%. За пределами этого диапазона сушка замедляется. Всегда рекомендуется выполнять принудительную сушку с использованием ранее обезвоженного и теплого воздуха (28-30ºС). В случае нанесения продукта на улице, не работать в особенно влажные (т.е. туманные) или холодные дни (менее 5-10ºС). Срок хранения защитных пропиток ## После открытия банки защитная пропитка на водной основе подвержена нападению бактерий, дрожжей и грибков, находящихся в воздухе, которые вызывают гниение, о чем свидетельствует отталкивающий запах, увеличение вязкости, появление плесени на поверхности и изменение цвета. Тщательно закрывайте банку после использования. Отливайте из банки только необходимое количество пропитки. Не заливайте уже использованный для нанесения продукт обратно, т.к. это способствует бактериальному поражению. ## Специальные инструкции ## Перед использованием тщательно перемешивать. Воск имеет тенденцию к всплытию на повер- хность. ## Убедитесь, что банка хорошо запечатана. ## Хранить продукт при температуре не ниже 5ºС и не выше 35ºС. - Не сливать остатки в раковину или канализацию. - Остатки покрытия должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. ВНИМАНИЕ: ПРОСТУПАНИЕ СМОЛ ДРЕВЕСИНЫ Многие породы древесины, особенно хвойные, как, например, сосна, лиственница, дугласия, ель, имеют высокое содержание смол в капиллярах и у сучьев. Эти смолы практически невозможно удалить или блокировать какими-либо покрытиями. Рано или поздно нагрев древесины солнеч- ными лучами вызывает их проступание. Тем не менее, единственным следствием этого будет нарушение внешнего вида покрытия, в то время как качество его пленки не пострадает. |  |
| --- | --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30% |