| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AP 1104/ХХ; ПРОПИТКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С ЭФФЕКТОМ «ПОД СТАРИНУ». | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.04.00 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | страница 1 из 1 |  |

| прекращает действие предыдущего издания от 26.08.97г. Цвета:; 07 – золотисто-желтый 08 – красный 13 - белый 14 – темно- синий 22 - черный 48 - коричневый 52 – желтый оксид железа. Область применения:; Рамы для картин, мебель, кухонные двери, плоские детали и детали обра- ботанные на токарном станке.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 44-59 в зависимости от цвета. Удельная плотность (кг/л):; 1,000 ± 1,400 в зависимости от цвета. Светостойкость:; Хорошо подходит для использования внутри помещений. Срок хранения:; 12 месяцев. Общие характеристики Для разбавления продукта может быть использована вода максимум до 50%. Нанесение может быть выполнено с помощью фиксированных или ручных распылителей на нитроцеллюлозные, полиуретановые или полиэфирные покрытия. После сушки (30 минут при комнатной температуре или 15 минут в сушильной печи) произвести шлифовку с использованием наждачной бумаги. АР 1104/ХХ может быть зафиксирована и защищена отделочным покрытием спустя 4-5 часов после нанесения. ВНИМАНИЕ! На дне банки может образоваться осадок, который легко размешивается прутком. Хранить при температуре выше 15оС. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |