|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 19.09.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | страница 1 из 2 |

прекращает действие предыдущего издания от 02/03/12

| Варианты и цвета: Прозрачный, степень глянца: 5 Область применения: Палубы, мебельные принадлежности для сада, балконы, террасы, веранды, бортики бассейна, балки беседки и т.д. Способ нанесения: Кисть и распылитель Рецептура смешивания: Готов к применению. Если требуется можно добавить 5-10% питьевой воды. Технические характеристики Сухой остаток (%): 34 ± 1 Удельная плотность (кг/л): 1,020 ± 0,030 Вязкость (DIN 6 при 20ºС) 60 ± 5 Время сушки (при 100 г/м2 и 20ºС): Пылестойкость Исчезновение отлипа Следующее нанесение слоев Штабелирование 30 мин 60 мин 48 часов 48 часов Количество слоев : 1 - 2 Укрывистость (м²/л): 12 Инструкция по применению: HD 2000/00 - прозрачный лак на водной основе с низкой вязкостью. Он может наноситься как кистью, так и распылителем на необработанную поверхность или на поверхность, предварительно обработанную защитной пропиткой серии HI20**/00. Этот лак отлично смачивает поверхность, и что не свойственно традиционным лакам, не образует толстую пленку на поверхности, и благодаря именно этой отличительной черте HD 2000/00 особенно подходит для террасной доски и мебельных принадлежностей для сада. Несмотря на то, что данный лак бесцветный, он характеризуется высоким уровнем защиты от УФ излучений и высоким сопротивлением против разрушения от синей гнили и гниения. Специальный воск, содержащийся в составе данного лака, делает обработанное им изделие водонепроницаемым и обеспечивает высокое сопротивление к истиранию даже при интенсивном движении. На темных цветах (таких как венге) и под большим давлением могут произойти незначительные изменения, которые не окажут негативного воздействия на устойчивости к загниванию и качестве покрытия. Эти изменения можно устранить с помощью мокрой тряпки. Кроме того, специальный химический состав данного лака, позволяет избежать шелушения поверхности, которое происходит из-за естественной эрозии. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих **/Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |
|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 19.09.12 |
|  |  |  | страница 2 из 2 |

прекращает действие предыдущего издания от 02/03/12

| Инструкция по применению: Необработанная поверхность: Данный лак может быть нанесен в 1 или 2 слоя сразу на голую древесину, предварительно отшлифованную наждачной бумагой с зерном 180, или на поверхность, ранее покрытую защитной пропиткой для дерева серии HI20**/00. При необходимости, можно добавит от 5% до 10% воды. Уже обработанная поверхность: Наносится 1 или 2 слоя на уже обработанную поверхность защитной пропиткой для дерева серии HI 20**/00. Если временной интервал между 1-ым и 2-ым слоем менее 8 часов, то шлифовка между слоями не требуется. Если 2 ой слой нанесли более чем через 8 часов, то перед нанесением 2 го слоя необходима шлифовка наждачной бумагой с зерном 220. В случае, экстраординарного ремонта, например, когда пленка старого покрытия была испорчена, то перед нанесением HD 2000/00 необходимы полная шлифовка наждачной бумагой с зерном 150 и нанесение одного или двух слоев защитной пропитки для дерева серии HI 20**/00. Специальные инструкции: Тщательно перемешивать продукт перед применением Хранить продукт при температуре не ниже 5ºС Сушка продуктов на водной основе должна осуществляться при температуре не ниже 10ºС Отходы продукта должны быть переработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Не выливать отходы продукта в канализацию и сточные каналы |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

# Text boxes

| КОД |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| HD 2000/00 |  | ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С ЭФФЕКТОМ МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ |

| КОД |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| HD2000/00 |  | ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С ЭФФЕКТОМ МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ |