ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ		Дата издания: / 20.02.08

		страница 1 из 2

КОД ОПИСАНИЕ / HG 603*/00 ВОДНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ / Цвета: 25 единиц блеска / HG 6030/00 бесцветный прозрачный / HG 6033/00 прозрачный кипарис / HG 6334/00 прозрачный дуб / Область применения: Оконные и дверные рамы, перекладины, балки, изгородь, перила и обслуживание старых деревянных изделий / Способ нанесения: Кисть / Рецептура смешивания: Готов к применению. / Технические характеристики / Сухой остаток (%): 30  2 / Удельная плотность (кг/л): 1.010  0.030 / Время сушки (при 75 г/м2 и 20ºС): Пылестойкость: / Исчезновение отлипа: / Штабелирование: 1 час / 4 часа / 24-48 часов / Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2): 75 / Укрывистость (м²/л) 10-15 / Количество слоев: 1-3 / Интервал между слоями 8 часов / Характеристики продукта / HG 603*/00 подходит для нанесения на голую древесину или для нанесения на уже обработанную поверхность. Данный продукт был разработан на современных акриловых смолах, что делает покрытие более долговечным при воздействии внешних факторов и невосприимчивым к воде. HG 603*/00 не изменяет природную красоту дерева, а только лишь придает приятный атласный эффект поверхности. В составе геля содержаться фунгициды и ультрафиолетовые поглотители, которые защищают древесину от разрушения под воздействием света. HG 603*/00 готов к использованию, отлично подходит для нанесения на большие поверхности. / Способ применения / Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Благодаря тиксотропности, которой обладает данный продукт, лучшим способом нанесения является кисть. / Не обработанная древесина / Очистить поверхность шпателем или обработать нитроцеллюлозным растворителем KK 3105/00. / Мы рекомендуем нанести один слой защитной пропитки на основе растворителя, или слой водной защитной пропитки HI 20**/00. На следующий день, после полного высыхания пропитки, следует нанести два слоя HG 603*/00 с интервалом между слоями 8 часов. Для достижения лучшего результата рекомендуется тщательная шлифовка между слоями.
N.B.:	Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. / Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%.

		ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ		Дата издания: / 20.02.08

				страница 2 из 2
КОД ОПИСАНИЕ / HG 603*/00 ВОДНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ / Уже обработанная древесина / Необходимо очистить поверхность от старой пленки, затем протереть мокрой тряпкой, чтобы убрать пыль. Произвести шлифовку поверхности и нанести 1 или 2 слоя HG 603*/00. / Предупреждение / ## Перед использованием тщательно перемешать. / ## Хранить продукт при температуре не ниже 5ºС. / Остатки покрытия должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Не сливать остатки в канализацию. / Сушка при температуре не ниже 10 ºС. / ВНИМАНИЕ! / Многие породы древесины, особенно хвойные, как, например, сосна, лиственница, пихта Дугла- са, ель, имеют высокое содержание смол в капиллярах и у сучьев. Эти смолы практически невоз- можно удалить путем сушки или блокировать какими-либо покрытиями. Рано или поздно нагрев массива древесины солнечными лучами вызывает их проступание. Тем не менее, единственным следствием этого будет нарушение внешнего вида покрытия, в то время как качество его пленки не пострадает.
N.B.:	Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. / Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%.