| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### IFO3409/36; ЭФФЕКТ СТАЛИ. | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 05.04.2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | страница 1 из 1 |  |

| Версия:; Серебро. Область применения:; Картинные рамы, мебель. Способ нанесения:; Распылитель (с наполовину закрытым пистолетом). Рецептура смешивания:; 30-50% макс. DT0013/00. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 30 ± 2. Удельная плотность (кг/л):; 0,997 ± 0.020. Вязкость 4 при 20ºС (секунды):; 120” ± 5”. Время сушки: 12 часов Мы предлагаем закрепить этот продукт прозрачным лаком на основе нитроцеллюлозы, полиуретана или акрила. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |